# 北流市路宝水泥有限公司

# PO42.5水泥助磨剂质量指标及报价要求

1、提产及质量要求

用于生产时，在助磨剂掺入量为（合同掺量±0.1）‰的情况下，效果应达到如下标准：

1.1提产要求

在达到相同出磨细度的情况下，掺加助磨剂后磨机台时产比不掺助磨剂磨机台时产提高10吨/时以上。

1.2质量要求

1.2.1 在每月开展PO水泥空白助磨剂大磨试生产时,在正常掺加助磨剂生产的熟料配比及混合材掺入量基础上，在质量控制指标细度和SO3不变情况下，增加3%配比熟料同时减少3%混合材掺加量进行不少于4个小时的空白生产试验，当天出磨PO42.5水泥的3天抗压强度增长（掺助磨剂3天强度-空白3天强度）不小于2.0MPa。

1.2.2 在每月开展PO水泥空白助磨剂大磨试生产时,在正常掺加助磨剂生产的熟料配比及混合材掺入量基础上，在质量控制指标细度和SO3不变情况下，增加3%配比熟料同时减少3%混合材掺加量进行不少于4个小时的空白生产试验，当天出磨PO42.5水泥的28天抗压强度增长（掺助磨剂28天强度-空白28天强度）不小于4.0MPa。

2、统计办法

2.1   水泥产量、混合材掺量：以生产品质部月度报表为准；

2.2   助磨剂掺量：以生产品质部月度报表为准；

2.3   强度统计：以生产品质部数据为准；

3、考核

3.1  3天强度要求：

3.1.1合格条件：在每月的小磨试验中掺助磨剂水泥的3天抗压强度不小于未掺助磨剂的3天抗压强度。（a.没掺助磨剂配比：熟料84.5%+石膏4.5%+石灰石5.5%+火山灰5.5%；b.掺入助磨剂配比：熟料79.5%+石膏4.5%+石灰石5.5%+火山灰5.5%+其它混合材5%+助磨剂0.12%）

3.1.1.1 每月小磨试验中以未掺助磨剂的水泥3天抗压强度为准，每降低0.3MPa，助磨剂吨单价下降1%；按比例来计算。

3.1.1.2 如当月也进行了PO水泥空白助磨剂大磨试生产，则以未掺助磨剂的出磨水泥3天抗压强度为准，每降低0.5MPa，助磨剂吨单价下降1%；按比例来计算。

3.2  28天强度要求：

3.2.1合格条件：在每月的小磨试验中掺助磨剂水泥的28天抗压强度不小于未掺助磨剂的28天抗压强度。（a.没掺助磨剂配比：熟料84.5%+石膏4.5%+石灰石5.5%+火山灰5.5%；b.掺入助磨剂配比：熟料79.5%+石膏4.5%+石灰石5.5%+火山灰5.5%+其它混合材5%+助磨剂0.12%）

3.2.1.1 以未掺助磨剂的出磨水泥28天抗压强度为准，每降低0.3MPa，助磨剂吨单价下降1%；按比例来计算。

3.2.1.2 如当月也进行了PO水泥空白助磨剂大磨试生产，则以未掺助磨剂的出磨水泥28天抗压强度为准，每降低0.5MPa，助磨剂吨单价下降1%；按比例来计算。

3.3 买方根据卖方提供的加入量进行助磨剂掺加时，如强度达不到考核指标的要求，对于已经使用的产品，按照考核指标进行考核，对于未使用的同批次助磨剂产品买方可以要求卖方退换货物，如在双方协商一致的情况下同意加大助磨剂用量提高增强效果继续使用，则按照以合同掺量为基数，每提高万分之0.05扣罚货款150元/吨

4、产品标准及其它

4.1助磨剂必须符合GB/T26748-2011《水泥助磨剂》标准的规定。

4.2在每批到货进行验收的基础上，对每月使用的助磨剂作一次使用效果分析，评判是否符合质量保证要求，如不合格，则厂家对此要做出相应说明。

（以下是报价格式及要求）

助磨剂报价单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 掺量（%） | 数量（吨） | 单价 （含税，元） | 总价 （元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 助磨剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

- 交货地点：北流市路宝水泥有限公司仓库或指定的使用现场；

- 限于2021年5月13日11：30时前报价有效，请将报价单的扫描版（盖章）上传至招标网：标题和附件文件名统一按要求命名：报价单位关键字（约6个字）+助磨剂。

- 一次性报价，货到验收合格两个月内（28天强度出数据要一个月）凭增值税发票付清货款，合同期签订一年。

- 买方联系人:顾先生15078912325（商务咨询）    冯先生13707751399（技术咨询）

- 卖方联系人：姓名：          电话：

报价单位：

2021年    月     日